ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL SOLAR PARA CALENTAR AGUA

MODELO BKI-HP-58/24, 220 LITROS, 24 TUBOS DE HEATPIPE

Este es un nuevo tipo de calentador de agua solar, con tubería de alta presión de calor compacto, que adopta la tecnología “heat pipe” y el sistema de tubos al vacío de cristal. Este es un tubo de vacío altamente eficiente que absorbe el calor de la radiación del sol y el superconductor de calor que transfiere el calor con pocas perdidas. Al vaporizar, asciende por el interior del tubo hacia la parte superior (condensador) donde está el foco frío, cediendo a este su calor y volviendo a estado liquido. La capacidad del estanque es de 220 litros.

Principales características:

1.- La alta presión del tanque de almacenamiento (prueba de presión = 9 bar).

2.- No hay ventilación y menos pérdida de calor como en el modelo de baja presión.

3.-Tecnología de tubo de calor altamente eficiente.

4.- No hay agua introducida en el tubo de vacío.

5.- Junta de goma que impide el escape de temperatura.

6.- Fácil instalación de inserción de los tubos.

7.- Aislamiento de espuma de poliuretano de 55mm de espesor, libre de CFC.

8.- Acero galvanizado de color con superficie y marco de aluminio.

9.- Al reemplazar el tubo, no se sale el agua del estanque, debido a  la conexión entre el superconductor de calor y el estanque de agua.

10.- Este panel puede ser instalado en cualquier ubicación en el exterior de la edificación.

11.- Este panel posee una vida útil minima de 15 años.

12.- Los tubos y gomas poseen repuestos a bajo costo.

Tubos de vacío

| 1 | Grosor exterior del tubo | 1.8Mm. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Grosor interior del tubo | 1.6Mm. |
| 3 | Cristal de borosilicate |  |
| 4 | Clasificado SS-C/CU, selectiva absorción de recubrimiento |  |
| 5 | Absortancia% | 93% |
| 6 | Vació | 0.005Pa |
| 7 | Radiancia exposición solar | 9.4MJ/m2/día |
| 8 | Capacidad de resistencia de granizos | 25Mm.de diámetro |
| 9 | Cantidad de tubos | 24 |
| 10 | Diámetro de tubo | 58 Mm. |
| 11 | Largo del tubo | 1800 Mm. |

Parámetro Técnico para Calentador Compacto Solar de agua